ГАРДЕН 30                                                                                                                                                             GARDEN 30

| Тип | Универсальная алкидная эмаль без резкого запаха. |
| --- | --- |
| Область применения | Предназначена для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесно-волокнистых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (например - мебели, дверей, оконных рам и т.п.) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 10-12 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания. |
| Сухой остаток | ок. 75 % |
| Плотность | 1,2 - 1,5 кг/л |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится валиком, распылением или кистью. Допускается разбавлять до 10% по объему. |
| Время высыхания при +20 ºС и относительной влажности 65% | "От пыли" – 3-4 часа Следующий слой можно наносить через сутки Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. |
| Блеск | Полуматовый |
| База | А и С |
| Колеровка | По каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и ТЕКС. База А также может использоваться в качестве белой краски. |
| Атмосферостойкость | Хорошая |
| Износостойкость | Хорошая |
| Стойкость к мытью | Хорошая при применении обычных моющих средств |
| Стойкость к химическим средствам | Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату |
| Температурный интервал эксплуатации поверхности | Готовое покрытие выдерживает температуры от -40 ºС до +40 ºС |
| Хранение и транспортировка | Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. |
| Срок годности | 5 лет в заводской невскрытой упаковке |
| Фасовка | 0,9 л, 2,7 л, 9 л |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство |
| Паспорт безопасности | Паспорт |
| Декларация соответствия | Декларация |
| Добровольный пожарный сертификат | Сертификат |

ГАРДЕН 30                                                                                                                                                            GARDEN 30

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ºС, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности - антикоррозионной грунтовкой "Grit black" , а оцинкованные и алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой "Grit metal". До грунтования алюминиевые поверхности зашлифовать для улучшения сцепления. Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить. |
| Окраска | Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя. |
| Очистка инструментов | Малярные инструменты очистить уайт-спиритом. |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами |
| Изготовитель | ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: info.russia@tikkurila.com www.finncolor.spb.ru |